ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 27935-88

(СТ СЭВ 6014-87)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ	ГОСТ

И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	27935-88

Термины и определения

Fibre and wood particle boards.	(СТ СЭВ 6014-87)

Terms and definitions

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к древесноволокнистым и древесностружечным плитам.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

1. Стандартизированные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизированный термин.

Применение терминов - синонимов стандартизированного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определенного понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.2. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» проставлен прочерк.

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл. 2.

4. Стандартизированные термины набраны полужирным шрифтом, недопустимые термины - курсивом.

Таблица 1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ВИДЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ |  |
| 1. Древесноволокнистая плита | Листовой материал, изготовленный путем горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон с введением при необходимости связующих и специальных добавок |
| 2. Мягкая древесноволокнистая плита | Древесноволокнистая плита плотностью до 400 кг/м3, изготовленная методом сушки ковра |
| 3. Битумированная древесноволокнистая плита | Мягкая древесноволокнистая плита с добавлением битума |
| 4. Полутвердая древесноволокнистая плита | Прессованная древесноволокнистая плита мокрого способа производства плотностью от 400 до 800 кг/м3 |
| 5. Древесноволокнистая плита средней плотности | Прессованная древесноволокнистая плита сухого способа производства плотностью от 600 до 800 кг/м3 |
| 6. Твердая древесноволокнистая плита | Прессованная древесноволокнистая плита плотностью более 800 кг/м3 |
| 7. Сверхтвердая древесноволокнистая плита | Твердая древесноволокнистая плита, дополнительно упрочненная за счет специальной обработки |
| 8. Профилированная древесноволокнистая плита | Древесноволокнистая плита, лицевой пласти которой придан установленный профиль |
| 9. Древесноволокнистая плита с необлагороженной поверхностью | Древесноволокнистая плита, имеющая однородный фракционный состав древесных волокон по толщине плиты и без добавления красителей |
| 10. Древесноволокнистая плита с тонкодисперсным лицевым слоем | Древесноволокнистая плита, лицевой слой которой образован древесными волокнами в виде более мелких фракций чем у остальной массы плиты |
| 11. Древесноволокнистая плита с подкрашенным лицевым слоем | Древесноволокнистая плита, лицевой слой которой в процессе производства до прессования пропитан красителем |
| 12. Древесностружечная плита | Листовой материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок |
| 13. Древесностружечная плита плоского прессования Ндп. Плоскопрессованная древесностружечная плита | Древесностружечная плита, у которой древесные частицы расположены преимущественно параллельно ее пласти, изготовленная с усилием прессования, направленным перпендикулярно пласти плиты |
| - Древесностружечная плита экструзионного прессования Ндп. Экструзионная древесностружечная плита | Древесностружечная плита, у которой древесные частицы расположены преимущественно перпендикулярно ее пласти |
| 15. Волокнистостружечная плита | Древесностружечная плита с наружными слоями из древесного волокна дефибраторного размола |
| 16. Сплошная древесностружечная плита | Древесностружечная плита без пустот или каналов |
| 17. Многопустотная древесностружечная плита Ндп. Облегченная плита Пустотелая плита | Древесностружечная плита, в конструкции которой предусмотрены пустоты или каналы |
| 18. Армированная древесностружечная плита | Древесностружечная плита, в конструкцию которой входят усиливающие элементы |
| 19. Древесностружечная плита с ориентированными древесными частицами | Древесностружечная плита, у которой в одном или нескольких слоях специальные крупноразмерные древесные частицы расположены преимущественно в заданном направлении |
| 20. Древесностружечная плита с мелкоструктурной поверхностью | Древесностружечная плита с наружными слоями из дополнительно измельченных и (или) отсортированных древесных частиц и пыли |
| 21. Древесностружечная плита с обычной поверхностью | Древесностружечная плита с наружными слоями из древесных частиц, получаемых без дополнительного измельчения |
| 22. Однослойная древесноволокнистая (древесностружечная) плита | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, имеющая по толщине однородную структуру по размерам волокна или древесных частиц, их ориентации, плотности, доле связующего |
| 23. Многослойная древесноволокнистая (древесностружечная) плита | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, имеющая три и более число слоев |
| 24. Древесноволокнистая (древесностружечная) плита с бесступенчатым изменением структуры | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита с постепенным изменением размеров волокна или древесных частиц от мелких к крупным, от пластей к середине |
| 25. Древесноволокнистая плита односторонней гладкости | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой одна из пластей имеет большую шероховатость поверхности или отпечаток транспортной сетки |
| 26. Древесноволокнистая плита двухсторонней гладкости | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой обе пласти имеют одинаковую шероховатость поверхности |
| 27. Древесноволокнистая (древесностружечная) плита на карбамидном связующем | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой основным компонентом связующего является карбамидоформальдегидная смола |
| 28. Древесноволокнистая (древесностружечная) плита на фенольном связующем | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой основным компонентом связующего является фенолформальдегидная смола |
| 29. Водостойкая древесноволокнистая (древесностружечная) плита | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, обладающая повышенной стойкостью против воздействия воды |
| 30. Биостойкая древесноволокнистая (древесностружечная) плита | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, обладающая повышенной стойкостью против воздействия грибов, бактерий и насекомых |
| 31. Трудносгораемая древесноволокнистая (древесностружечная) плита | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, обладающая повышенной стойкостью против воздействия огня |
| 32. Шлифованная древесноволокнистая (древесностружечная) плита | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой одна или обе пласти обработаны абразивным инструментом |
| 33. Облицованная древесноволокнистая (древесностружечная) плита | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой одна или обе пласти облицованы листовыми отделочными материалами |
| 34. Лакированная (окрашенная) древесноволокнистая (древесностружечная) плита | Древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой одна или обе пласти покрыты лакокрасочными материалами |
| ЭЛЕМЕНТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ |  |
| 35. Пласть древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Наибольшая поверхность древесноволокнистой (древесностружечной) плиты |
| 36. Лицевая пласть древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Гладкая пласть прессованной древесноволокнистой (древесностружечной) плиты |
| 37. Оборотная пласть древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Пласть древесноволокнистой (древесностружечной) плиты менее гладкая или с отпечатком транспортной сетки |
| 38. Слой древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Зона древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, ограниченная двумя плоскостями, параллельными пласти плиты, и имеющая однородную и отличную от соседних слоев (слоя) структуру по плотности, доле связующего, размерам волокон или древесных частиц и их ориентации |
| 39. Кромка древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Боковая узкая поверхность древесноволокнистой (древесностружечной) плиты |
| 40. Ребро древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Линия пересечения пластей и кромок древесноволокнистой (древесностружечной) плиты |
| ДЕФЕКТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ |  |
| 41. Бахрома на кромке древесноволокнистой плиты | Дефект в виде выступающих смятых пучков волокон на кромках древесноволокнистых плит |
| 42. Прогар древесноволокнистой плиты | Дефект в виде местного повреждения древесноволокнистой плиты вследствие повышенных температурных воздействий, проявляющихся по всей толщине плиты и характеризуемый изменением цвета и физико-механических свойств |
| 43. Пучки древесных волокон на пласти древесноволокнистой плиты | Дефект в виде включений неразмолотых древесных частиц на пласти древесноволокнистой плиты с тонкодисперсным лицевым слоем |
| 44. Разнооттеночность древесноволокнистой плиты | Дефект в виде незначительного изменения цвета лицевой пласти древесноволокнистой плиты с размытыми контурами |
| 45. Разнооттеночность между древесноволокнистыми плитами | Дефект в виде визуально наблюдаемого различия цвета лицевой пласти двух древесноволокнистых плит |
| 46. Отсутствие глянца на древесноволокнистой плите | Дефект в виде отсутствия блеска на части лицевой пласти твердой или полутвердой древесноволокнистой плиты |
| 47. Пятно на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Дефект в виде ограниченного участка на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, выделяющегося по цвету |
| 48. Пятно на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты от связующего | Пятно на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты от повышенного содержания связующего |
| 49. Пылесмоляное пятно на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Пятно на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты от древесной пыли с повышенным содержанием связующего |
| 50. Парафиновое (масляное) пятно на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Пятно на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты от повышенного количества парафина (масла) |
| 51. Включения коры на пласти древесностружечной плиты | Дефекты в виде включений частиц коры на пласти древесностружечной плиты с размерами, большими чем размеры основной массы древесных частиц поверхностного слоя |
| 52. Включения крупной стружки на пласти древесностружечной плиты | Дефект в виде включений древесных частиц на пласти древесностружечных плит с мелкоструктурной поверхностью, резко выделяющихся размерами на фоне основной массы древесных частиц |
| 53. Рыхлая кромка древесностружечной плиты Ндп. Слабая кромка древесностружечной плиты | Дефект в виде участка на кромке плиты, отличающегося пониженной плотностью |
| 54. Углубление (выступ) на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты Ндп. Вмятина (выпуклость) на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Дефект в виде местной неровности на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, выделяющийся относительно прилегающей поверхности |
| 55. Царапина на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Дефект в виде узкого углубления на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, оставленного острым предметом |
| 56. Расслоение древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | - |
| 57. Местная повышенная пористость древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | - |
| 58. Скол кромки древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Дефект в виде местного повреждения кромки древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, распространяющегося по пласти |
| 59. Выкрашивание угла древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Дефект в виде повреждения ребра древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, образованного двумя кромками |
| 60. Посторонние включения в древесноволокнистой (древесностружечной) плите | Дефект в виде включений недревесного происхождения в масле древесноволокнистой (древесностружечной) плиты Примечание. К посторонним включениям относятся, например, камни, песок, частицы металла. |
| 61. Недошлифовка древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Дефект шлифования в виде нешлифованного участка пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты |
| 62. Прошлифовка древесностружечной плиты | Дефект шлифования в виде местного снятия наружного слоя древесностружечной плиты до нижерасположенного слоя |
| 63. Волнистость поверхности древесностружечной плиты | Дефект шлифования в виде закономерно чередующихся выступов и впадин дугообразного профиля |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Таблица 2

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Бахрома на кромке древесноволокнистой плиты | 41 |
| Включения коры на пласти древесностружечной плиты | 51 |
| Включения крупной стружки на пласти древесностружечной плиты | 52 |
| Включения посторонние в древесноволокнистой плите | 60 |
| Включения посторонние в древесностружечной плите | 60 |
| Вмятина (выпуклость) на пласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | 54 |
| Волнистость поверхности древесностружечной плиты | 59 |
| Выкрашивание угла древесноволокнистой плиты | 63 |
| Выкрашивание угла древесностружечной плиты | 59 |
| Выступ на пласти древесноволокнистой плиты | 54 |
| Выступ на пласти древесностружечной плиты | 54 |
| Кромка древесноволокнистой плиты | 39 |
| Кромка древесностружечной плиты | 39 |
| Кромка древесностружечной плиты рыхлая | 53 |
| Кромка древесностружечной плиты слабая | 53 |
| Недошлифовка древесноволокнистой плиты | 61 |
| Недошлифовка древесностружечной плиты | 61 |
| Отсутствие глянца на древесноволокнистой плите | 46 |
| Пласть древесноволокнистой плиты | 35 |
| Пласть древесноволокнистой плиты лицевая | 36 |
| Пласть древесноволокнистой плиты оборотная | 37 |
| Пласть древесностружечной плиты | 35 |
| Пласть древесностружечной плиты лицевая | 36 |
| Пласть древесностружечной плиты оборотная | 37 |
| Плита волокнистостружечная | 15 |
| Плита древесноволокнистая | 1 |
| Плита древесноволокнистая битумированная | 3 |
| Плита древесноволокнистая биостойкая | 30 |
| Плита древесноволокнистая водостойкая | 29 |
| Плита древесноволокнистая двусторонней гладкости | 26 |
| Плита древесноволокнистая лакированная | 34 |
| Плита древесноволокнистая многослойная | 23 |
| Плита древесноволокнистая мягкая | 2 |
| Плита древесноволокнистая на карбамидном связующем | 27 |
| Плита древесноволокнистая на фенольном связующем | 28 |
| Плита древесноволокнистая облицованная | 33 |
| Плита древесноволокнистая однослойная | 22 |
| Плита древесноволокнистая односторонней гладкости | 25 |
| Плита древесноволокнистая окрашенная | 34 |
| Плита древесноволокнистая полутвердая | 4 |
| Плита древесноволокнистая профилированная | 8 |
| Плита древесноволокнистая с бесступенчатым изменением структуры | 24 |
| Плита древесноволокнистая сверхтвердая | 7 |
| Плита древесноволокнистая с необлагороженной поверхностью | 9 |
| Плита древесноволокнистая с подкрашенным лицевым слоем | 11 |
| Плита древесноволокнистая средней плотности | 5 |
| Плита древесноволокнистая с тонкодисперсным лицевым слоем | 10 |
| Плита древесноволокнистая твердая | 6 |
| Плита древесноволокнистая трудносгораемая | 31 |
| Плита древесноволокнистая шлифованная | 32 |
| Плита древесностружечная | 12 |
| Плита древесностружечная армированная | 18 |
| Плита древесностружечная биостойкая | 30 |
| Плита древесностружечная водостойкая | 29 |
| Плита древесностружечная лакированная | 34 |
| Плита древесностружечная многопустотная | 17 |
| Плита древесностружечная многослойная | 23 |
| Плита древесностружечная на карбамидном связующем | 27 |
| Плита древесностружечная на фенольном связующем | 28 |
| Плита древесностружечная облицованная | 33 |
| Плита древесностружечная однослойная | 22 |
| Плита древесностружечная окрашенная | 34 |
| Плита древесностружечная плоскопрессованная | 13 |
| Плита древесностружечная плоского прессования | 13 |
| Плита древесностружечная с бесступенчатым изменением структуры | 24 |
| Плита древесностружечная с мелкоструктурной поверхностью | 20 |
| Плита древесностружечная с обычной поверхностью | 21 |
| Плита древесностружечная с ориентированными древесными частицами | 19 |
| Плита древесностружечная сплошная | 16 |
| Плита древесностружечная трудносгораемая | 31 |
| Плита древесностружечная шлифованная | 32 |
| Плита древесностружечная экструзионная | 14 |
| Плита древесностружечная экструзионного прессования | 14 |
| Плита облегченная | 17 |
| Плита пустотелая | 57 |
| Пористость древесноволокнистой плиты повышенная местная | 17 |
| Пористость древесностружечной плиты повышенная местная | 57 |
| Прогар древесноволокнистой плиты | 42 |
| Прошлифовка древесностружечной плиты | 62 |
| Пучки древесных волокон на пласти древесноволокнистой плиты | 43 |
| Пятно на пласти древесноволокнистой плиты | 47 |
| Пятно на пласти древесноволокнистой плиты масляное | 50 |
| Пятно на пласти древесноволокнистой плиты от связующего | 48 |
| Пятно на пласти древесноволокнистой плиты парафиновое | 50 |
| Пятно на пласти древесноволокнистой плиты пылесмоляное | 49 |
| Пятно на пласти древесностружечной плиты | 47 |
| Пятно на пласти древесностружечной плиты масляное | 50 |
| Пятно на пласти древесностружечной плиты от связующего | 48 |
| Пятно на пласти древесностружечной плиты парафиновое | 50 |
| Пятно на пласти древесностружечной плиты пылесмоляное | 49 |
| Разнооттеночность древесноволокнистой плиты | 44 |
| Разнооттеночность между древесноволокнистыми плитами | 45 |
| Расслоение древесноволокнистой плиты | 56 |
| Расслоение древесностружечной плиты | 56 |
| Ребро древесноволокнистой плиты | 40 |
| Ребро древесностружечной плиты | 40 |
| Скол кромки древесноволокнистой плиты | 58 |
| Скол кромки древесностружечной плиты | 58 |
| Слой древесноволокнистой плиты | 38 |
| Слой древесностружечной плиты | 38 |
| Углубление на пласти древесноволокнистой плиты | 54 |
| Углубление на пласти древесностружечной плиты | 54 |
| Царапина на пласти древесноволокнистой плиты | 55 |
| Царапина на пласти древесностружечной плиты | 55 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

О. Е. Поташев, канд. техн. наук (руководитель темы); И. В. Пинтус; С. И. Сидорина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.12.88 № 3935

3. Срок первой проверки 1997 г.

Периодичность проверки 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6014-87

5. ВЗАМЕН ГОСТ 17125-71 и ГОСТ 19229-73